关于对大连水泥厂窑尾收尘布袋（招标编号：DSJT2021-CG002）招标文件的更改说明

窑尾布袋收尘器技术参数及配置表：

| 虑袋技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 要求内容 | 单位 | 描述 |
|  | 处理风量 | m3/h | 950000 |
|  | 过滤风速 | m/min | 0.94 |
|  | 允许入口粉尘浓度 | g/Nm3 | ＜100 |
|  | 出口排放浓度 | mg/Nm3 | ≤10 |
|  | 正常废气温度 | ℃ | 130-180 |
|  | 入口气体最高允许温度 | ℃ | Max260（20min） |
|  | 废气露点 | ℃ | ＞80 |
|  | 漏风系数 | % | 2 |
|  | 阻力损失 | Pa | ≤1100 |
|  | 设备承受负压 | Pa | 4000 |
|  | 滤袋工作部分工作面积 | m2 | 4.02 |
|  | 滤袋清灰部分工作面积 | m2 | 4.02 |
|  | 每个滤袋规格(直径*长度） | mm | Φ160*8000 |
|  | 滤袋材质 |  | 玻纤覆膜以上材质 |
|  | 滤袋化学处理：有/无 |  | 有 |
|  | 滤袋使用寿命 | h | 4年以上（33600小时以上） |
| 袋笼技术要求 |  |  |  |
|  | 规格 | mm | φ160×7990（安装后长度） |
|  | 材质 |  | 冷拔钢丝 |
|  | 材质直径 | mm | 横筋4.0mm（间距180mm）,竖筋3.2mm |
|  | 类型：单节或分节 |  | 分3节，各节袋笼有定位销定位 |
|  | 竖筋数量 |  | 24 |
|  | 防腐处理 |  | 有机硅喷涂 |
|  | 袋笼使用寿命 | h | 4年以上（33600小时以上） |

特此说明

大连水泥集团有限公司 供应部   2021年1月27日